117俄罗斯技术：

新技术结构材料“SIALON”

产品系采用合成技术制成的高强度陶瓷SIALON。由于采用了便宜的原材料，故制作工艺简单且成本低廉，无需使用高压氮。

原材料组成

空气中的氮，清洗过的河沙二氧化硅，铝粉，增塑剂。SIALON的制作工艺简单，与普通砖的制作方法相似。

成品密度是理论密度的99.6-99.8%, 仅降低了1%的。物理化学性能见下表。

| σ изг20 С | Е | К.т.р. | σ сжат20 С | Q Вт/ (м·к0) | Δ Т | Р г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300÷400 Мпа | 300÷350 ГПа | 2,75 х 10-6/0С | 600÷800 МПа | 0,08 | >1000 | 3,2 |

表示法：

σ изг20 С и σ сжат20 С         20℃时的弯曲和压缩强度

E                                弹性模量

к.т.р.	热膨胀系数

Q                                导热性

Δ Т                             产品浸到液体中，在 正负100℃间做1000次热循环，材料应无明显变形。

烧结工序要求的压力为1 kbar, 弯曲强度增加3倍，达到900兆帕。

从结构组成角度来说，SIALON是一种含有明显SIALON玻璃成分的不透明材料。Si3N4, AlN, Al2O3,Si2N2O, SiC等分子排列的高能量组合使材料具有了极高的强度和良好的耐热性。该材料不可熔，并且在3200℃的高温下会大量吸热而凝华.材料的无吸水性(<0,1%)及化学稳定性使其可以作为建材使用, 稳定性极高, 可以承受住大气和地震的作用.

在 作为建材使用时, 建议将其制成尺寸为300 х 300 х 250мм，平均比重为0.5-0.8克/см3的块状结构。重量约为10-16千克。

由于块状物中的空气缝隙充满了线状晶体，其导热性能降低了4.5倍。块状物之间借助密封胶及在其制作过程中产生的块状结构成分连接起来。由于块状物的制作对精确度要求很高，因此胶水用量必须非常少。建议使用废弃的汽车轮胎制作密封胶。

SIALON与砖和混凝土材料相比，强度约大10倍，与一般建材相比，热膨胀系数约小3-5倍，防寒能力约大10倍，吸潮能力约小10-15倍。鉴于SIALON的这些性能，它不仅可以作为房屋的墙体材料，也可用于地基、屋顶及其它部位。

由于其具有的高压缩强度及小比重，SIALON在水下设施、救生舱的建造等方面具有很好的应用前景。

在冶金及化工领域，SIALON可以作为对化学稳定性要求很高的高温组件的炉衬材料，前景可观。

生产发展规划

- 生产1000件块状材料用于：

--  建筑标准试验（10万美元）

--  修整块状材料结构

--  优化制作工艺

--  为制订大规模生产和项目的技术任务而获取资料（10万美元）

--  建造试验（示范）建筑，研究开设工厂的可行性报告。（10万美元）

总计一年时间，耗资50万美元。

- 开设工厂

-- 场地的选择和准备，供应商的选择（5万美元）

-- 建立技术和运输网络（20万美元）

-- 仪器的购买和生产（7百万美元）

-- 建车间 （50万美元）

-- 工厂的装配及投产 （25万美元）

设备的初步费用为7百万美元。产能为25万吨的工厂总价为8百万美元。生产25万件块状材料的一年期材料成本为9百万美元。

其它费用：工人工资及电力消耗总计1百万美元。

尺寸为300 х 300 х 250 мм，重约12.5千克的块状材料的成本为1美元. 据估测, 工厂一年的产能可够建造面积为200平方米的屋子的骨架共3000套。由于材料具有高精确度，所以装修成本大大降低。经济指标的确定将在第一阶段的框架内进行。

联系方式：

俄罗斯驻华商务代表处业务部门

北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398

电子邮箱：russchinatrade@gmail.com

网站：www.russchinatrade.ru